Fe-C

C Component in Liquid Fe at 1873 K

C= C (in alloy)

| xC | aC | C | GMC | GXSC | HMC | SMC | Sxs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.013 | 0.673 | -16036 | -1475 | 5738 | 11.625 | 3.851 |
| 0.02 | 0.013 | 0.673 | -16036 | -1475 | 5738 | 11.625 | 3.851 |
| 0.04 | 0.032 | 0.795 | -12834 | - 855 | 6068 | 10.092 | 3.696 |
| 0.06 | 0.057 | 0.947 | -10676 | -206 | 6413 | 9.124 | 3.534 |
| 0.08 | 0.091 | 1.138 | - 8929 | 471 | 6772 | 8.383 | 3.364 |
| 0.10 | 0.137 (±.012) | 1.370 (±.120) | - 7391 (±300) | 1178 (±300) | 7147 (±500) | 7.762 (±.3l1) | 3.187 (±.3l1 |
| 0.12 | 0.201 | 1.675 | - 5973 | 1918 | 7539 | 7.214 | 3.001 |
| 0.14 | 0.289 | 2.064 | - 4622 | 2696 | 7950 | 6.712 | 2.805 |
| 0.16 | 0.411 | 2.569 | - 3309 | 3510 | 8380 | 6.241 | 2.600 |
| 0.18 | 0.582 | 3.233 | - 2014 | 4370 | 8831 | 5.790 | 2.382 |
| 0.20 | 0.825 | 4.125 | - 717 | 5272 | 9305 | 5.351 | 2.153 |
| 0.211* | 1.000 | 4.739 | 0 | 5792 | 9575 | 5.112 | 2.020 |

*Phase boundary

Source -	Ralph Hultgren, Pramod Desai, Donald Hawkins, Molly Gleiser, and Kenneth Kelley:

Selected Values of Thermodynamic Properties of Binary Alloys, ASM, Metal Park, OH, 1973.