Cu-Fe

Partial Molar Quantities for Liquid Alloys at 1823°K

| A. Cu Component Cu= Cu(in alloy) |
| --- |
| xCu | aCu | Cu | GMCu | GXSCu | HMCu | SMCu | SxsCu |
| 1.0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 0.9 | 0.929 | 1.032 | -267 | 114 | 118 | 0.211 | 0.002 |
| 0.8 | 0. 896 | 1.120 | -397 | 411 | 409 | 0.442 | -0.001 |
| 0.7 | 0. 878 | 1.254 | -471 | 821 | 830 | 0.713 | 0.005 |
| 0.6 | 0.857 | 1.428 | -560 | 1290 | 1355 | 1.051 | 0.035 |
| 0.5 | 0. 829 | 1.657 | -681 | 1830 | 1982 | 1. 461 | 0. 084 |
|  | (±. 01) | (±. 02) | (±100) | (±100) | (±200) | (±. 12) | (±. 12) |
| 0.4 | 0. 804 | 2.010 | -790 | 2529 | 2714 | 1.922 | 0.102 |
| 0.3 | 0. 780 | 2.598 | -902 | 3459 | 3702 | 2.525 | 0.133 |
| 0.2 | 0.728 | 3.641 | -1149 | 4682 | 5312 | 3.544 | 0.346 |
| 0.1 | 0. 557 | 5.575 | -2117 | 6225 | 7897 | 5.493 | 0.917 |
| 0.0 | 0.000 | 9.512 | -cc | 8160 | 11370 | cc | 1.761 |

| B. Fe Component Fe= Fe(in alloy) |
| --- |
| xFe | aFe | Fe | GMFe | GXSFe | HMFe | SMFe | SxsFe |
| 0. 0 | 0. 000 | 10. 570 | - cc | 8550 | 9300 | cc | 0.411 |
| 0. 1 | 0. 573 | 5. 728 | -2019 | 6323 | 6978 | 4. 935 | 0. 359 |
| 0. 2 | 0. 716 | 3. 582 | -1208 | 4622 | 5299 | 3. 570 | 0. 371 |
| 0. 3 | 0. 763 | 2. 542 | - 981 | 3380 | 4028 | 2. 748 | 0. 355 |
| 0.4 | 0.798 | 1.996 | - 816 | 2503 | 3049 | 2.120 | 0.300 |
| 0.5 | 0.832 | 1.663 | - 668 | 1843 | 2282 | 1.618 | 0.241 |
|  | (±.01) | (±.02) | (±100) | (±100) | (±200) | (±.12) | (±.12) |
| 0. 6 | 0. 853 | 1. 421 | - 577 | 1274 | 1678 | 1. 237 | 0. 222 |
| 0. 7 | 0.867 | 1. 239 | - 517 | 775 | 1152 | 0. 916 | 0. 207 |
| 0.8 | 0.886 | 1.107 | - 438 | 370 | 624 | 0.583 | 0.139 |
| 0.9 | 0.925 | 1.028 | - 282 | 100 | 178 | 0.253 | 0.043 |
| 1.0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |

Source -	Ralph Hultgren, Pramod Desai, Donald Hawkins, Molly Gleiser, and Kenneth Kelley: Selected Values of Thermodynamic Properties of Binary Alloys, ASM, Metal Park, OH, 1973.